TEKNİK ŞARTNAME

Bu teknik şartname, “Elektrikli Yarış Araçlarında Kullanılmak Üzere Hafif Kompozit Gövde Kabuğunun Tasarımı ve İmalatı” projesi kapsamında gerçekleştirilecek kompozit gövde kabuğu üretim çalışmalarında kullanılacak laminasyon epoksi seti ve cam elyaf kumaşın teknik özelliklerini ve temin gerekliliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kullanılacak malzemeler, hafif kompozit yapıların üretiminde uygun reçine-emprenye özellikleri, yeterli yapısal bütünlük ve mekanik performans sağlayacak nitelikte olmalıdır. Malzemelere ilişkin teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir.
1. Laminasyon Epoksi Seti L300/H300
Malzeme: Çift komponentli laminasyon epoksisi

Set İçeriği:

· Reçine L300: 10 kg
· Sertleştirici H300: 5 kg
· Toplam: 15 kg set
· 
Karışım Oranı:
· Ağırlıkça 100 gr reçine + 50 gr sertleştirici
Önemli Not: Karışım oranı kesinlikle önemlidir. Belirtilen oranda karıştırılmazsa sertleşme tam olarak gerçekleşmeyecektir.

2. Cam Elyaf Kumaş 300 g/m² Twill 2/2
Malzeme: E-Glass (E-cam) filament elyaflardan dokunmuş cam elyaf kumaş
Dokuma Tipi: Twill 2/2
Birim Alan Ağırlığı: 300 g/m²
Kumaş Eni: 100 cm
Çözgü/Atkı Özelliği: EC9 68×3 / 7×7
Reçine Uyumluluğu: Epoksi reçineleri ile uyumlu olmalıdır.
Emprenye Özelliği: Epoksi reçine ile kolay ve homojen emprenye edilebilir yapıda olmalıdır.
Kullanım Amacı: Elektrikli yarış aracının hafif kompozit gövde kabuğunun imalatında takviye malzemesi olarak kullanılacaktır.
Kalite Gerekliliği: Kumaş, dokuma bütünlüğünü korumalı; gözle görülür yırtık, kirlenme ve belirgin dokuma kusurları içermemelidir.
Paketleme: Kumaşın fiziksel özelliklerini ve dokuma yapısını koruyacak şekilde, metre bazında temin edilebilir olmalıdır.
