Epoksi Döküm Reçinesi ve Sertleştirici Teknik Şartnamesi

1. Kalem 1 — Epoksi Döküm Reçinesi (Komponent A)
Referans: SikaBiresin® G30 (A) veya dengi.
	Özellik
	İstenen değer
	Referans ürün değeri

	Kimyasal yapı
	Epoksi reçine, mineral dolgulu
	Epoksi, dolgulu

	Renk
	Siyah
	Siyah

	Viskozite, 25 °C (mPa·s)
	30.000 – 50.000
	~40.000

	Yoğunluk (g/cm³)
	2,2 – 2,4
	2,3

	Kullanım alanı
	Genel amaçlı kalıp, döküm modeli ve metal saç şekillendirme kalıbı üretimi
	Aynı

	Döküm kalınlığı
	Tek seferde en az 35 mm'ye kadar
	35 mm'ye kadar

	Raf ömrü (açılmamış ambalaj)
	En az 12 ay
	12 ay

	Depolama sıcaklığı
	18 – 25 °C
	18 – 25 °C


Düşük sıcaklıkta kristalleşen ürün, üretici talimatına göre (en çok 70 °C'de ısıtılarak) geri kazanılabilir olmalıdır.

2. Kalem 2 — Amin Sertleştirici (Komponent B)
Referans: SikaBiresin® G40 (B) (eski adı Biresin® F04) veya dengi. Sertleştirici, Kalem 1 reçinesi için üreticinin öngördüğü düşük viskoziteli sertleştirici olmalıdır.
	Özellik
	İstenen değer
	Referans ürün değeri

	Kimyasal yapı
	Amin, dolgusuz
	Amin, dolgusuz

	Renk
	Renksiz / şeffaf
	Renksiz

	Viskozite, 25 °C (mPa·s)
	En çok 50
	~10

	Yoğunluk (g/cm³)
	0,85 – 0,90
	0,87

	Karışım oranı A:B (ağırlıkça)
	100 : 5
	100 : 5

	Raf ömrü (açılmamış ambalaj)
	En az 12 ay
	12 ay

	Depolama sıcaklığı
	18 – 25 °C
	18 – 25 °C


3. Karışım ve Kürlenmiş Sistem Performansı
A ve B bileşenleri 100:5 oranında karıştırıldığında aşağıdaki değerler sağlanmalıdır. Mekanik değerler ilgili ISO standartlarına göre, üretici föyünde beyan edilmiş olmalıdır.
	Özellik
	Yöntem
	İstenen değer
	Referans ürün değeri

	Karışım rengi
	–
	Siyah
	Siyah

	Karışım viskozitesi, 25 °C (mPa·s)
	–
	En çok 5.000
	~4.000

	Kullanım süresi (pot life), oda sıcaklığı (dk)
	–
	40 – 60
	~45

	Kalıptan çıkarma süresi, oda sıcaklığı (saat)
	–
	24 – 48
	24 – 48

	Kürlenmiş yoğunluk (g/cm³)
	ISO 1183
	En az 2,0
	2,1

	Shore D sertliği
	ISO 868
	En az D 85
	D 88

	Eğilme (elastikiyet) modülü (MPa)
	ISO 178
	En az 8.000
	8.500

	Eğilme mukavemeti (MPa)
	ISO 178
	En az 50
	53

	Darbe dayanımı (kJ/m²)
	ISO 179
	En az 6
	7

	Basma mukavemeti (MPa)
	ISO 604
	En az 100
	109

	Doğrusal çekme / büzülme (%)
	Üretici testi
	En çok 0,05
	0,03

	Isıl dayanım sıcaklığı, HDT (°C)
	ISO 75B
	En az 60
	63


Sistem oda sıcaklığında kürlenebilmeli; isteğe bağlı fırınlama (post-cure) ile mekanik özellikler iyileştirilebilir olmalıdır.

4. Miktar, Ambalaj, Teslimat ve Kabul
	Kalem
	Malzeme
	Miktar
	Ambalaj

	1
	Epoksi döküm reçinesi (A)
	25 kg
	5 kg veya 25 kg orijinal ambalaj

	2
	Amin sertleştirici (B)
	2,5 kg
	2,5 kg orijinal ambalaj


Karışım oranı 100:5 olduğundan 25 kg reçine için 1,25 kg sertleştirici gerekir; bir adet 2,5 kg sertleştirici 50 kg reçineye yeter.




Teslimat
1. Ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde proje yürütücüsünün bildireceği birime teslim edilecektir.
1. Teslim anında her iki bileşenin kalan raf ömrü en az 9 ay olacaktır.
1. Ambalajlar sıkıca kapalı, hasarsız olacak; üzerinde ürün adı, parti (lot) numarası, üretim ve son kullanma tarihi ile tehlike etiketleri bulunacaktır.
1. Nakliye sırasında ürünler donmaya ve aşırı sıcağa karşı korunacaktır.
